产品质量监督抽查实施细则

**2025年察布查尔锡伯自治县商品煤产品质量**

**监督抽查实施细则**

2025-07-20发布 2025-07-20实施

察布查尔锡伯自治县市场监督管理局

2025年察布查尔锡伯自治县商品煤产品质量监督抽查实施细则

**1 抽样方法**

抽样地点为察布查尔锡伯自治县辖区内煤炭的销售企业。

所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。

煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。

**2 检验依据**

本次抽查煤样种类分为民用散煤、动力用煤。

检验项目及检验依据见表1。

表1 商品煤产品检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 灰分Ad，% | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 St, d，% | GB/T 214-2007 |
| 3 | 发热量 Qgr, d，MJ/kg | GB/T 213-2008 |
| 4 | 煤中磷含量（Pd），% | GB/T 216-2003 |
| 5 | 煤中氯含量（Cld），% | GB/T3558-2014 |
| 6 | 煤中汞含量（Hgd），μg/g | GB/T 16659-2024 |
| 7 | 煤中砷含量（Asd），μg/g | GB/T 3058-2019 |
| 8 | 煤中氟含量（Fd），μg/g | GB/T 4633-2014 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

DB65/T 032-2019 城市用煤

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为本次检验通过；检验项目中任一项或一项以上不合格，则判本次检验不通过。